|  |  |  |  |  | G-Groove Width |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cross-Section | Gland | Squeeze | Diametral | No Backup | One Backup | Two Backup | Groove |
| Normal | Actual | Depth | Actual | % | Clearance | Ring (G) | Ring (G1) | Rings G2) | Radius |
|  | .070 | .050 | .015 | 22 | .002 | .093 | .138 | .205 | .005 |
| 1/16 | +.003 | to | to | to | to | to | to | To | to |
|  |  | .052 | .023 | 32 | .005 | .098 | .143 | .210 | .015 |
|  | .103 | .081 | .017 | 17 | .002 | .140 | .171 | .238 | .005 |
| 3/32 | +.003 | to | to | to | to | To | To | To | To |
|  |  | .083 | .025 | 24 | .005 | .145 | .176 | .243 | .015 |
|  | .139 | .111 | .022 | 16 | .003 | .187 | .208 | .275 | .010 |
| 1/8 | +.004 | to | to | to | to | To | To | To | To |
|  |  | .113 | .032 | 23 | .006 | .192 | .213 | .280 | .025 |
|  | .210 | .170 | .032 | 15 | .003 | .281 | .311 | .410 | .020 |
| 3/16 | +.005 | to | to | to | to | To | To | To | To |
|  |  | .173 | .045 | 21 | .006 | .286 | .316 | .415 | .035 |
|  | .275 | .226 | .040 | 15 | .004 | .375 | .408 | .538 | .020 |
| 1/4 | +.006 | to | to | to | to | To | To | to | To |
|  |  | .229 | .055 | 20 | .007 | .380 | .413 | .543 | .035 |